ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ

за определяне и деклариране на експлоатационните показатели на системи за хидроизолация на покриви, полагани в течно състояние, 
съгласно ETAG 005

- Обект и област на приложение

Този документ се прилага за определяне и деклариране на постоянството на експлоатационните показатели на системи за хидроизолация на покриви, полагани в течно състояние, съгласно ETAG 005 „Ръководство за течно полагани комплекти за хидроизолация на покриви“.

- Процедура за определяне и контрол на постоянството на характеристиките

Сертификация за съответствие с настоящите изисквания съгласно чл. 14 от Наредба 
№ РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

- Национални изисквания за определяне и деклариране на постоянството на експлоатационните показатели на:

3.1. Течно полагани системи за хидроизолация на покриви на битумна основа:

- полимерно модифицирани битумни емулсии и разтвори;

- полимерно модифицирани битуми;

- битумни емулсии и разтвори.

| Съществена характеристика | Начин за деклариране на експлоатационния показател клас/ниво/описание (единица мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изисквания за деклариране – гранично/декларирано ниво/клас |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Въздействие на външен огън | клас | БДС EN 13501-5 | Деклариран клас Клас ..... |
| Реакция на огън | клас | БДС EN 13501-1 | Деклариран клас Клас А1 до F |
| Устойчивост на стичане при повишени температури | Ниво (оС) | БДС EN 1110 | Гранично ниво ≥ 90 |
| Огъваемост при ниски температури | Ниво (оС) | БДС EN 1109 | Гранично ниво ≤ минус 5 |
| Якост на опън (напречно и надлъжно)* | Ниво (N/50 mm или N/mm2) | БДС EN 12311-1 | Декларирано ниво |
| Относително удължение (напречно и надлъжно)* | Ниво (%) | БДС EN 12311-1 | Декларирано ниво |
| Съпротивление при статично натоварване * | Ниво (kg) | 12730 | Декларирано ниво |
| Съпротивление на удар * | Ниво (m) | БДС EN 12691 | Декларирано ниво |
| Водонепропускливост в продължение на 24h при воден напор 0,01 МРа | Издържа /Не издържа | БДС EN 1928 | Издържа |
| Якост на сцепление при натоварване на опън към бетонна основа | Ниво (N/mm2) | БДС EN 1542 | Гранично ниво ≥ 0,4 |
| Съдържание на нелетливи вещества | Ниво (%) | БДС EN ISO 3251 | Гранично ниво ≥ 50 |
| Време на съхнене | h | БДС EN ISO 9117-6 | Декларирано ниво |
| Дълготрайност (само за последен завършващ пласт без защита): Изкуствено стареене под въздействие на UV лъчение, повишена температура и вода, Огъваемост | Описание Ниво (о С) | БДС EN 1297** БДС EN 1109 | Описание Гранично ниво ≤ минус 5 |

* Когато е приложимо

** За системи на основа полимерно модифицирани битуми изпитванията се провеждат при температура (70±2)оС съгласно ETAG 005-Част 5, т.5.3.2.

3.2. Течно полагани системи за хидроизолация на покриви на полимерна основа:

- вододисперсни полимери

- полиуретанова основа

| Съществена характеристика | Начин за деклариране на експлоатационния показател клас/ниво/описание (единица мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изисквания за деклариране – гранично/декларирано ниво/клас |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Въздействие на външен огън | клас | БДС EN 13501-5 | Деклариран клас Клас ..... |
| Реакция на огън | клас | БДС EN 13501-1 | Деклариран клас Клас А1 до F |
| Водонепропускливост в продължение на 24h при воден напор 0,01 МРа | Издържа /Не издържа | БДС EN 1928 | Издържа |
| Огъваемост при ниски температури | Ниво (оС) | БДС EN 495-5 | Гранично ниво ≤ минус 5 |
| Устойчивост на стичане при повишени температури | Ниво (о С) | БДС EN 1110 | Гранична стойност ≥ 110 |
| Якост на опън (напречно и надлъжно) * | Ниво (N/50 mm или N/mm2) | БДС EN 12311-2 | Гранично ниво ≥ 2 |
| Относително удължение (напречно и надлъжно)* | Ниво (%) | БДС EN 12311-2 | Гранично ниво ≥ 30 |
| Съпротивление на удар * | m | БДС EN 12691 | Декларирано ниво |
| Якост на сцепление при натоварване на опън към бетонна основа | Ниво (N/mm2) | БДС EN 1542 | Гранично ниво ≥ 1,0 |
| Съдържание на нелетливи вещества | Ниво (%) | БДС EN ISO 3251 | Гранично ниво ≥ 50 |
| Време на съхнене (на един слой) | h | БДС EN ISO 9117-6 | Гранично ниво ≤ 12 |
| Дълготрайност (само за последен завършващ пласт без защита). Изкуствено стареене под въздействие на UV лъчение, повишена температура и вода Якост на сцепление при натоварване на опън към бетонна основа | Описание Ниво (N/mm2) | БДС EN 1297** БДС EN 1542 | Описание Гранично ниво ≥ 1,0 |

* Когато е приложимо

** За системи на основа вододисперсни полимери изпитванията се провеждат при температура (70±2)оС съгласно ETAG 005-Част 8, т.5.3.3.

Техническите изисквания към спомагателните материали (грундове, армиращи материали, защитни посипки, цветни пигменти и др.) са регламентирани в технически спецификации за съответните системи и се контролират при производствения контрол в предприятието.