НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

За определяне и деклариране на характеристиките на

влажна изходна смес за торкретбетон и торкретбетон в зависимост от предвидената употреба

1.	ОБЕКТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този документ се прилага за определяне и деклариране на характеристиките съгласно изискванията на 
БДС EN 14487-1:2006 на следните продукти:

  - Фабрично произведени влажни смеси за торкретбетон;

  - Фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон;

  - Фабрично произведени сухи смеси с влажност на добавъчните маетриали, не повече от 6 %

  - Втвърден торкретбетон, изпълнен с фабрично произведени смеси съгласно т.1.1, 1.2 или 1.3 , или със забъркани на място сухи смеси с добавъчни материали с влажност, не по-голяма от 6 %,.

Забележка: Тези национални изисквания не обхващат пакетирани сухи смеси, предназначени за възстановяване, които трябва да изпълняват изискванията на БДС ЕN 1504-3:2006. Втвърден торкретбетон, изпълнен със сухи смеси, произведени съгласно БДС ЕN 1504-3:2006, трябва да удовлетворява настоящите изисквания.

2.	ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Процедурата за оценяване на съответствието на проектни смеси за торкретбетон и втвърден торкретбетон е сертификация за съответствие с настоящите изисквания съгласно чл. 14 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Смеси за торкретбетон по предписан състав са „индивидуални (несерийни) продукти“ по смисъла на §1, т.9 от Допълнителни разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и се влагат в строежите по реда на чл.4, ал. (3) от същата наредба.

3	Национални изисквания за определяне и деклариране и за гранични нива на характеристиките

3.1.	Фабрично произведени влажни смеси за торкретбетон

| Характеристика | Начин на деклариране клас/ниво/ описание (изм.единица) | Метод за изпитване/ определяне | Изискване за деклариране / гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Консистенция: |  |  |  |
| Слягане; или | Клас | БДС ЕN 12350-2 | Декларирано клас съгласно БДС ЕN 206:2013+А1:2016 |
| Разстилане; или | Клас | БДС ЕN 12350-5 | Декларирано клас съгласно БДС ЕN 206:2013+А1:2016 |
| Време по Вебе; или | Ниво (s) | БДС ЕN 12350-3 | Декларирана целева стойност съгласно БДС ЕN 206:2013+А1:2016 |
| Степен на уплътняване | Клас | БДС ЕN 12350-4 | Декларирано клас съгласно БДС ЕN 206:2013+А1:2016 |
| Време на обработваемост 1) | Ниво (min) | БДС ЕN 12350-2 или БДС ЕN 12350-5 или БДС ЕN 12350-3 или БДС ЕN 12350-4 | Декларирано време за запазване на декларирания клас по консистенция или декларираната целева стойност |
| Якост на натиск на втвърден бетон 1) | Клас | БДС ЕN 12390-3 | Деклариран клас съгласно БДС ЕN 206:2013+А1:2016, не по-нисък от С25/30 |
| Водонепропускливост 1),2) | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, приложение NA.N | Деклариран клас, съгласно БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, т. NA.4.3.5.1, не по-нисък от Cw0,6 |
| Дълбочина на проникване на вода под налягане 1), 2) | Клас | БДС ЕN 12390-8 | Деклариран клас, съгласно т. NA.4.3.5.2 от БДС ЕN206:2013+А1:2016/NА:2017 |
| Мразоустойчивост 1), 2) | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, приложение NA.O | Деклариран клас по мразоустойчивост , съгласно т. NA.4.3.5.3 от БДС ЕN206:2013+А1:2016/NА:2017 |
| Съдържание на хлориди в бетона 1) | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016, т.5.2.8 | Деклариран клас Сl 0,1 или Cl 0,2 съгласно БДС ЕN206:2013+А1:2016 |
| Въздействие на околната среда 1) | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017 | Декларирани класове по въздействие на околната среда |
| Състав на бетона: |  |  |  |
| Тип и клас цимента | Описание | 3) | Деклариран тип и клас съгласно БДС EN 197-1:2011 |
| Съдържание на цимент 2), 5) | ниво (kg/m3) | 4) | Декларирано съдържание на цимент, ≥ 300 kg/m3 |
| Вид и тип минерална добавка | Описание | 3) | Деклариран вид и тип |
| Съдържание на минерална добавка 2), 5) | ниво (kg/m3) | 4) | Декларирано съдържание на минерална добавка |
| Водоциментно отношение 2), 5) | Ниво (-) | БДС ЕN 206:2013+А1:2016, т.3.1.3.16 3) | Декларирано водоциментно отношение |
| Вид на добавъчния материал 2), 5) | Описание | 3) | Деклариран вид |
| Максимален размер на добавъчния материал | Ниво (mm) | БДС ЕN 933-1 | Деклариран максимален размер на добавъчния материал, ≤ 11,2 mm 6) |
| Зърнометричен състав на сместа от едър, дребен добавъчен материал и фини пълнители 2),5) | Нива (%) | БДС ЕN 933-1 | Декларирани граници на зърнометричния състав |
| Вид и тип химични добавки | Описание | 3) | Декларан вид и тип съгласно БДС EN 934-2:2009 |
| Количество на химичните добавки 2), 5) | Ниво (% от масата на цимента и минералната добавка) | 4) | Декларирано ниво |
| Вид и тип влакна 5) 7) | Описание | 3) | Деклариран вид и тип съгласно БДС EN 14489-1:2006 или БДС EN 14489-2:2006 |
| Количество влакна 5) 7) | Ниво (kg/m3) | 4) | Декларирано ниво |
| Забележки: За проектен бетон. Когато характеристиката е специфицирана. Характеристиката се оценява по документи, предоставени от производителите на съставния материал Характеристиката се оценява въз основа на производствените записи. За предписан бетон. Или друга специфицирана граница, в случаите на предписан бетон. Влакна се влагат по условията на т.NA.5.1.7 от БДС ЕN206:2013+А1:2016/NА:2017. |

3.2	Фабрично произведени сухи смеси, с влажност, не по-голяма от 0,5 %

| Характеристика | Начин на деклариране клас/ниво/ описание (изм.единица) | Метод за изпитване/ определяне | Изискване за деклариране/ гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Якост на ранна възраст 1) | Клас | БДС ЕN 14488-2 | Деклариран клас съгласно БДС ЕN 14487-1:2006, т.4.3 |
| Якост на натиск | Клас | БДС ЕN 12504-1 или БДС ЕN 14481-1 | Деклариран клас съгласно БДС ЕN 206:2013+А1:2016 |
| Плътност на втвърден торкретбетон | Ниво (kg/m3) | БДС ЕN 12390-7 | Декларирано ниво |
| Модул на еластичност 1) Модул на еластичност при приложения за възстановяване 1) | Ниво (GРа) | БДС ЕN 12390-13 БДС EN 13412 | Декларирано ниво |
| Якост на опън при огъване за торкретбетон без влакна 1) | Ниво (МРа) | БДС ЕN 12390-5 | Деклариран клас съгласно БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, т. NA.4.3.4 |
| Водонепропускливост 1) | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, приложение NA.N | Деклариран клас, съгласно БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, т. NA.4.3.5.1, не по-нисък от Cw0,6 |
| Дълбочина на проникване на вода1) | Ниво (mm) | БДС ЕN 12390-8 и БДС EN 14487-1 | Декларирано ниво, ≤ 50 mm |
| Мразоустойчивост 1) | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, приложение NA.O | Деклариран клас по мразоустойчивост , съгласно БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, т. NA.4.3.5.3, не по-нисък от Сfr100 |
| Сцепление с основата1) | Ниво (МРа) | БДС ЕN 14488-4 | Декларирано ниво |
| Сцепление с основата при приложения за възстановяване 1) | Ниво (МРа) | БДС EN 1542 | Декларирано ниво |
| Първи пик на якостта на опън при огъване на влакнестоармиран торктетбетон 1) | Ниво (МРа) | БДС ЕN 14488-3 | Декларирано ниво |
| Максимална якост на опън при огъване на влакнетоармиран торкретбетон 1) | Ниво (МРа) | БДС ЕN 14488-3 | Декларирано ниво |
| Остатъчна якост на влакнетоармиран торкретбетон 1) | Клас | БДС ЕN 14488-3 | Деклариран клас съгласно БДС EN 14487-1:2006, табл.2 |
| Капацитет за поглъщане на енергия на влакнетоармиран торкретбетон 1) | Клас | БДС ЕN 14488-5 | Деклариран клас съгласно БДС EN 14487-1:2006, табл.3 |
| Съдържание на хлориди в сместа | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016, т. 5.2.8 | Деклариран клас Сl 0,1 или Cl 0,2 съгласно БДС ЕN206:2013+А1:2016 |
| Въздействие на околната среда | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017 2) | Декларирани класове по въздействие на околната среда |
| Предназначение и категория на контрол | Описание Категория | - | Декларирано предназначение и категория на контрол съгласно БДС EN 14487-1:2006, табл. А.1, А.2, А.3 и А.4 |
| Състав на сухата смес: |  |  |  |
| Вид на съставните материали | Описание | 3) | Декларирано съответствие с техническата спецификация за всеки материал |
| Максимален размер на добавъчния материал | Ниво (mm) | БДС ЕN 933-1 | Деклариран максимален размер на добавъчния материал, ≤ 11,2 mm |
| Вид и тип влакна (за сухи смеси, съдържащи влакна) | Описание | 3) | Деклариран вид и тип съгласно БДС EN 14489-1:2006 или БДС EN 14489-2:2006 |
| Количество влакна (за сухи смеси, съдържащи влакна) | Ниво (kg/m3) | 4) | Декларирано ниво |
| Забележки: Когато характеристиката е специфицирана или определянето й се изисква съгласно табл.9 от БДС EN 14487-1:2006 за декларираното предназначение и категория на контрол. Съдържанието на вода и свързващо вещество се определят по следния начин. Взема се проба от прясно положен торкретбетон в количество, най-малко 2 kg. Пробата се разделя на две приблизително равни порции, които се претеглят с точност до 0,1 g и се записват масите m1 и m2. За определяне на съдържанието на вода порцията с маса m1 се изсушава при температура 110 °С до постоянна маса. Записва се маса m3 с точност до 0,1 g. Съдържанието на вода, w [g], се получава по формулата: w = m1 - m3. За определяне на съдържанието на цимент порцията с маса m2 се изсушава при температура 110 °С до постоянна маса. Записва се маса m4 с точност до 0,1 g. Съдържанието на цимент, c [g], се определя по формулата: с = (m3/m1 – m4/m2). m2. Характеристиката се оценява по документи, предоставени от производителите на съставния материал Характеристиката се оценява въз основа на производствените записи. |

3.3	Фабрично произведени сухи смеси с влажност на добавъчните материали, не по-голяма от 6 %

| Характеристика | Начин на деклариране клас/ниво/ описание (изм.единица) | Метод за изпитване/ определяне | Изискване за деклариране / гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Влажност на добавъчните материали | % | БДС ЕN 1097-5 | Декларирана влажност ≤ 6 % |
| Якост на натиск на втвърден бетон при клас по консистенция на бетонната смес S1 1) | Клас | БДС ЕN 12390-3 | Деклариран клас съгласно БДС ЕN 206:2013+А1:2016, не по-нисък от С25/30 |
| Съдържание на хлориди в сухата смес 1) | Клас | БДС ЕN 206:2013+А1:2016, т.5.2.8 | Деклариран клас Сl 0,1 или Cl 0,2 съгласно БДС ЕN206:2013+А1:2016 |
| Състав на сместа: |  |  |  |
| Тип и клас цимента | Описание | 3) | Деклариран тип и клас съгласно БДС EN 197-1:2011 |
| Съдържание на цимент | ниво (kg/m3) | 4) | Декларирано съдържание на цимент, ≥ 300 kg/m3 |
| Вид и тип минерална добавка | Описание | 3) | Деклариран вид и тип |
| Съдържание на минерална добавка | ниво (kg/m3) | 4) | Декларирано съдържание на минерална добавка |
| Вид и тип на добавъчния материал 2), 5) | Описание | 3) | Деклариран вид |
| Максимален размер на добавъчния материал | Ниво (mm) | БДС ЕN 933-1 | Деклариран максимален размер на добавъчния материал, ≤ 11,2 mm 6) |
| Зърнометричен състав на сместа от едър, дребен добавъчен материал и фини пълнители 2),5) | Нива (%) | БДС ЕN 933-1 | Декларирани граници на зърнометричния състав |
| Вид и тип влакна 5) 7) | Описание | 3) | Деклариран вид и тип съгласно БДС EN 14489-1:2006 или БДС EN 14489-2:2006 |
| Количество влакна 5) 7) | Ниво (kg/m3) | 4) | Декларирано ниво |
| Забележки: За проектен бетон. Когато характеристиката е специфицирана. Характеристиката се оценява по документи, предоставени от производителите на съставния материал Характеристиката се оценява въз основа на производствените записи. За предписан бетон. Или друга специфицирана граница, в случаите на предписан бетон. Влакна се влагат по условията на т.NA.5.1.7 от БДС ЕN206:2013+А1:2016/NА:2017. |

3.4	Втвърден торкретбетон (изпълнен с фабрично произведени смеси по т.3.1, 3.2 или 3.3, или със забъркани на място сухи смеси с влажност на добавъчните материали, не повече от 6 %)

| Характеристика | Начин на деклариране клас/ниво/ описание (изм.единица) | Метод за изпитване/ определяне | Изискване за деклариране/ гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Якост на ранна възраст 1) 2) | Клас | БДС ЕN 14488-2 | Деклариран клас съгласно БДС ЕN 14487-1:2006, т.4.3 3) |
| Якост на натиск | Клас | БДС ЕN 12504-1или БДС ЕN 14481-1 | Деклариран клас съгласно БДС ЕN 206:2013+А1:2016 3) |
| Плътност на втвърден торкретбетон | Ниво (kg/m3) | БДС ЕN 12390-7 | Декларирано ниво |
| Модул на еластичност 1) 2) | Ниво (GРа) | БДС ЕN 12390-13 | Декларирано ниво |
| Модул на еластичност при приложения за възстановяване 1) 2) | Ниво (GРа) | БДС EN 13412 | Декларирано ниво |
| Якост на опън при огъване за торкретбетон без влакна 1) 2) | Ниво (МРа) | БДС ЕN 12390-5 | Деклариран клас съгласно БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, т. NA.4.3.4 |
| Водонепропускливост 1), 2) | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, приложение NA.N | Деклариран клас, съгласно БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, т. NA.4.3.5.1, не по-нисък от Cw0,6 |
| Дълбочина на проникване на вода 1) 2) | Ниво (mm) | БДС ЕN 12390-8 и БДС EN 14487-1 | Декларирано ниво, ≤ 50 mm |
| Мразоустойчивост 1) 2) | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, приложение NA.O | Деклариран клас по мразоустойчивост , съгласно БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017, т. NA.4.3.5.3, не по-нисък от Сfr100 |
| Сцепление с основата 1) 2) | Ниво (МРа) | БДС ЕN 14488-4 | Декларирано ниво |
| Сцепление с основата при приложения за възстановяване1) 2) | Ниво (МРа) | БДС EN 1542 | Декларирано ниво |
| Първи пик на якостта на опън при огъване на влакнестоармиран торктетбетон 1) 2) | Ниво (МРа) | БДС ЕN 14488-3 | Декларирано ниво |
| Максимална якост на опън при огъване на влакнетоармиран торкретбетон 1) 2) | Ниво (МРа) | БДС ЕN 14488-3 | Декларирано ниво |
| Остатъчна якост на влакнетоармиран торкретбетон 1) 2) | Клас | БДС ЕN 14488-3 | Деклариран клас съгласно БДС EN 14487-1:2006, табл.2 |
| Капацитет за поглъщане на енергия на влакнетоармиран торкретбетон1) 2) | Клас | БДС ЕN 14488-5 | Деклариран клас съгласно БДС EN 14487-1:2006, табл.3 |
| Съдържание на хлориди в бетона 2) | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016, т. 5.2.8 | Деклариран клас Сl 0,1 или Cl 0,2 съгласно БДС ЕN206:2013+А1:2016 |
| Въздействие на околната среда 2) | Клас | БДС ЕN206:2013+А1:2016/ NА:2017 3) | Декларирани класове по въздействие на околната среда |
| Предназначение и категория на контрол | Описание Категория | - | Декларирано предназначение и категория на контрол съгласно БДС EN 14487-1:2006, табл. А.1, А.2, А.3 и А.4 |
| Забележки: Когато характеристиката е специфицирана. Когато торкретбетонът се произвежда от сертифицирана фабрично произведена суха смес, за която производителят й е определил и декларира съответния показател, не се изисква неговото повторното определяне. Характеристиката се оценява на база декларацията на производителя на сухата смес. Това не важи ако към фабрично произведената суха смес на място се добавят и други компоненти, освен вода. Съдържанието на вода и свързващо вещество се определят по следния начин. Взема се проба от прясно положен торкретбетон в количество, най-малко 2 kg. Пробата се разделя на две приблизително равни порции, които се претеглят с точност до 0,1 g и се записват масите m1 и m2. За определяне на съдържанието на вода порцията с маса m1 се изсушава при температура 110 °С до постоянна маса. Записва се маса m3 с точност до 0,1 g. Съдържанието на вода, w [g], се получава по формулата: w = m1 - m3. За определяне на съдържанието на цимент порцията с маса m2 се изсушава при температура 110 °С до постоянна маса. Записва се маса m4 с точност до 0,1 g. Съдържанието на цимент, c [g], се определя по формулата: с = (m3/m1 – m4/m2). m2. |